Lista substancji chemicznych niezgodnych z polityką Skanska w zakresie ochrony środowiska i zabronionych do stosowania. Dokonywanie zakupów produktów zawierających poniższe substancje przez Skanska i wykonawców działających dla Skanska jest zabronione.

Aktualizacja:  10.07.2019 r.

| Lp. | Nazwa substancji | Przykłady zastosowania | Dopuszczalna zawartość w materiałach ( % masy materiału ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akryloamid i akrylonitryl (w postaci niezwiązanej) | Osłony kabli elektrycznych, kleje, farby, | 0 |
|  | Azbest | Przewody wentylacyjne, płyty, materiały izolacyjne, wypełniacze i materiały wzmacniające. Może występować w starych konstrukcjach i wyrobach. | 0 |
|  | Benzen (w postaci niezwiązanej) | Barwnik do farb , składnik tworzyw sztucznych, paliw, benzyn, rozpuszczalników. | < 0,1 |
|  | Benzyna lakiernicza lub inna mieszanina lotnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych lub ich chlorowcopochodnych w płynach iniekcyjnych do osuszania murów budynków | Czynnik odtłuszczający, rozpuszczalnik. | 0 |
|  | Bromowane opóźniacze spalania (Br) PBT pentaBDE (eter pentabromodifenylu) i oktaBDE (eter oktabromodifenylu) decaBDE HBCDD | Plastik, pianki poliuretanowe, tekstylia, kształtki, złączki elektryczne, materiały izolacyjne, bezpieczniki, el. sprzętu komputerowego, kable | < 0,1 |
|  | Chlorofenole łącznie z pentachlorofenolem w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Środek grzybobójczy, owadobójczy, głównie używany do impregnacji drewna. | 0 |
|  | Chromiany (Cr +6) | Barwnik do farb | 0 |
|  | Chrom (VI) w postaci uwodnionej w cemencie i preparatach zawierających cement | cement i preparaty zawierające cement | < 0,0002 |
|  | Freony (CFC) | Czynnik chłodniczy oraz gaz pędny używany w materiałach izolacyjnych, piankach uszczelniających i aerozolach | 0 |
|  | Freony (HCFC) – w nowych instalacjach i wypełanianie istniejących systemów | Czynnik chłodniczy | 0 |
|  | Węglowodory chlorowcopochodne jako rozpuszczalniki, z wyłączeniem czterochlorku węgla | Rozpuszczalniki | < 5 |
|  | Czterochlorek węgla | Czynnik odtłuszczający, rozpuszczalnik oraz do produkcji freonów. | 0 |
|  | Farbasol (mieszanina lotnych węglowodorów aromatycznych z domieszką alifatycznych) w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów | 0 |
|  | Glikol etylenowy w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Rozpuszczalnik w przemyśle tworzyw sztucznych oraz farb i lakierów | 0 |
|  | Halony (CFC i HCFC) | Czynnik chłodzący i środek gaśniczy | 0 |
|  | Kadm (Cd)/ Kadm jako składnik pigmentów w formie dodatku do materiałów budowlanych | Składnik farb, środek do utrwalania np. powłok blachy stalowej, izolacji przewodów elektrycznych | < 0,01 / 0 |
|  | Lindan jako składnik środków impregnacyjnych i wyrobów lakierniczych w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Jako składnik produktów do konserwacji i impregnacji drewna i wyrobów lakierniczych | 0 |
|  | Metanol | Jako składnik np: farb, klejów, mieszanin uszczelniających, środków czyszczących i rozpuszczalników | < 2 |
|  | Ołów (PB) i jego związki ( np. pigment ) | Jako składnik np: farb | 0 |
|  | Ołów jako czynnik antykorozyjny w obiektach przemysłu rolno-spożywczego oraz w obiektach budowlanych innych niż przemysłowe | Preparaty antykorozyjne | 0 |
|  | PCB / (PCT) | Środek zmiękczający w szczeliwach, kondensatorach i olejach transformatorowych. Czasami używany jako środek trudnopalny i pestycyd w przemyśle włókienniczym. | 0 |
|  | Produkty pochodzące z przeróbki węgla (smoła, lepiki)/ kreozot w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Smoła, lepiki/ kreozot np. do impregnacji drewna | 0 |
|  | Węglowodory aromatyczne, alifatyczne oraz ich pochodne (jedno - i dwupierścieniowe, jak ksylen, toluen, etylobenzen, etyloleksen), z wyjątkiem benzenu w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Środek do wyrobu lakierów, farb i klejów. | < 20 |
|  | Rtęć (Hg) / Związki rtęci w środkach do zabezpieczania drewna | Baterie, termometry, urządzenia pomiarowe / Czynnik aktywny w środkach do konserwacji drewna | < 0,0025 / 0 |
|  | Arsen (As) / Związki arsenu w środkach do zabezpieczania drewna | Czynnik aktywny w środkach do konserwacji drewna | 0 |
|  | Związki cyny (organiczne) w farbach | Czynnik biobójczy w postaci niezwiązanej | 0 |
|  | Ftalany: DEHP, DBP, BBP, DIBP | Plastyfikator PVC, plandeki, kable | 0 |
|  | Nonylofenol i etoksylowany nonylofenol | Składnik farb lateksowych, stosowany w przetwarzaniu tworzyw sztucznych; w obróbce metali, do wytwarzania detergentów anionowych, żywic | < 0,1 |